| Properties of TRS Soft Piezoelectrics |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piezoelectric Properties + 10%; Dielectric & Elastic Properties + 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | Piezoelectric Property | TRS 610-HD |  | Dielectric & Elastic Properties | TRS 610-HD |  |
|  | KT33 | 4320 |  | SE11 (m/N) | 1.65E-11 |  |
|  | KS33 | 1299 |  | SE12 (m/N) | -3.57E-12 |  |
|  | KT11 | 3915 |  | SE13 (m/N) | -9.35E-12 |  |
|  | KS11 | 1649 |  | SE33 (m/N) | 2.21E-11 |  |
|  | Loss | 0.045 |  | SE55 (m/N) | 4.82E-11 |  |
|  | Tc (oC) | 210 |  | SE66 (m/N) | 3.81E-11 |  |
|  | Density (g/cm3) | 7.93 |  | σE12 | 0.22 |  |
|  | Ec (kV/cm) | 7.8 |  | σE13 | 0.42 |  |
|  | Qm | 51 |  | YE11 (N/m) | 6.06E+10 |  |
|  | d33 (calc) (pC/N) | 738 |  | YE33 (N/m) | 4.52E+10 |  |
|  | d33 (meas) (pC/N) plate/disk/bar | 883 |  | SD11 (m/N) | 1.29E-11 |  |
|  |  |  |  | SD12 (m/N) | -7.20E-12 |  |
|  | d31 (pC/N) | -363 |  | SD13 (m/N) | -2.29E-12 |  |
|  | d15 (pC/N) | 983 |  | SD33 (m/N) | 7.88E-12 |  |
|  | g33 (Vm/N) | 0.0231 |  | SD55 (m/N) | 2.03E-11 |  |
|  | g31 (Vm/N) | -0.0095 |  | SD66 (m/N) | 3.81E-11 |  |
|  | g15 (Vm/N) | 0.0284 |  | CE11 (N/m) | 2.80E+11 |  |
|  | k33 | 0.802 |  | CE12 (N/m) | 2.27E+11 |  |
|  | k31 | 0.469 |  | CE13 (N/m) | 2.45E+11 |  |
|  | k15 | 0.761 |  | CE33 (N/m) | 1.16E+11 |  |
|  | kt | 0.560 |  | CE55 (N/m) | 2.08E+10 |  |
|  | kp | 0.749 |  | CE66 (N/m) | 1.05E+11 |  |
|  | N33 (Hz*m) | 1271 |  | CD11 (N/m) | 3.06E+11 |  |
|  | N31 (Hz*m) | 1419 |  | CD12 (N/m) | -9.23E+10 |  |
|  | N15 (Hz*m) | 856 |  | CD13 (N/m) | -7.00E+10 |  |
|  | Nt (Hz*m) | 1969 |  | CD33 (N/m) | 1.69E+11 |  |
|  | Np (Hz*m) | 1818 |  | CD55 (N/m) | 4.93E+10 |  |
|  |  |  |  | CD66 (N/m) | 1.05E+11 |  |