TRS101 Full Properties

Loss = .3%

Density = 7800 kg/m3

kt = .491

kp = .590

ε11000ε11000ε33S = 685000685000803S

ε11000ε11000ε33T = 160000016000001300T

0000k150000k2400k31k31k33000 = 00000.7020000-000.3630.3630.711000

0000d150000d2400d31d31d33000 = 00005550000-00-128-128320000 pC/N

0000g150000g2400g31g31g33000 = 000039.20000-00-11.8-11.824.1000 mV*m/N

C11C12C13000C12C11C13000C13C13C33000000C44000000C55000000C66E =  10.94.023.800004.0210.93.800003.803.8012.90000002.270000002.270000003.42E  1010 N/m2

C11C12C13000C12C11C13000C13C13C33000000C44000000C55000000C66D =  11.14.262.820004.2611.12.820002.822.8217.00000004.480000004.480000003.42D 1010 N/m2

S11S12S13000S12S11S13000S13S13S33000000S44000000S55000000S66E = 11.5-3.16-3.11000-3.1611.5-3.11000-0.311-0.31112.200000044.100000044.100000029.3E 10-12 m2/N

S11S12S13000S12S11S13000S13S13S33000000S44000000S55000000S66D = 9.96-4.68-0.031000-4.689.96-0.031000-0.031-0.0315.9000000022.300000022.300000029.3D 10-12 m2/N